

**Порошок Минеральный неактивированный для асфальтобетонных покрытий марки МП-2**

ГОСТ 32761-2014

1. **Физико-химические свойства**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения  | **Порошок минеральный неактивированный марки МП-2** |
| Внешний вид | Порошок белого с оттенком серого цвета |
| Полуторные окислы (R2O3)% , Железаалюминия  | 1,12 |
| Зерновой состав %- мельче 2 мм, не менее - мельче 0,125мм, не менее - мельче 0,063 мм, не менее  | 1008570 |
| Пористость %, не более | 35 |
| Набухание %, не более | 2,5 |
| Содержание постороннихпримесей, % не более | - |
| Влажность, %, не более | 1,0 |

**Порошок Минеральный неактивированный для асфальтобетонных покрытий марки МП-2**

Порошок минеральный неактивированный для асфальтобетонных покрытий марки МП-2 - получаемый путем дробления и последующего измельчения карбонатных минералов (известняков), используется в производстве асфальтобетонных покрытий.